                                                                                                                 Białogard, 01.06.2009r.
Dz.I.343-1/09
                                                                                                                    wg rozdzielnika
  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  Dot.: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi pow. nr 0257Z Gościno-Karlino.
          Etap I – odcinek Pobłocie Wielkie –Kowańcz”.                                                                                                     
Na podstawie art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ:
Pytanie 1:
poz.24 Przedmiaru robót – proszę podać parametry techniczne geowłókniny pod warstwy bitumiczne – brak SST
Odpowiedź:     
Zamawiający dopuszcza jako warstwę przeciwspękaniową pod w-wy bitum. zastosowanie  siatek z włókien syntetycznych o podanych niżej parametrach: 
   ZALECENIA MATERIAŁOWO-KONSTRUKCYJNE

DLA SIATEK Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH
	Lp.
	Własność
	Jednostka
	Wymagania dla geosiatki

	
	
	
	przeplatanej w węzłach
	ciągnionej

	1
	Siła zrywająca, min.
	kN/m
	50
	14

	2
	Wydłużenie przy zerwaniu,max.
	%
	14
	14

	3
	Siła rozciągająca przy wydłużeniu

1 % (moduł sieczny), min.
	kN/m
	3
	2

	4
	Powierzchnia oczek siatki, łącznie, min.
	%
	70
	70

	5
	Wymiar oczek siatki, min. lub dwukrotnie większy od max. ziarna w mieszance mineralno-asfaltowej
	mm
	20 x 20
	20 x 20

	6
	Odporność na temperaturę, min. do
	oC
	190
	148

	7
	Siła zrywająca przy wydłużeniu 1%, min.

tj. moduł sieczny, min.
	kN/m

kN/m
	2

200
	2

200


Pytanie 2: 

- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SST a PT, dot. mieszanek mineralno –  

  bitumicznych (podbudowa, wyrównanie, ścieralna) i ujednolicenie zapisów.
Odpowiedź:

 Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w : Rozdział I. Instrukcja dla wykonawców, pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia,   ppkt 3)  roboty nawierzchniowe.
1. Po zmianie pkt 3 przyjmuje brzmienie:

2. wyrównanie istniejącej podbudowy  miesz. min.- bitum. (miejsca wyznaczone) w ilości 2626 Mg

  2. oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na powierzchni 33.916 m2

  3. ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne na pow. 11.102m2

  4. anulowano
  5. ułożenie w-wy ścieralnej z miesz. min. bitum. gr. 4 cm na pow. 33.360 m2

Pytanie:
- Czy zamawiający będzie wymagał dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
Pytanie:
- Czy w związku z zakresem robót Zamawiający przewiduje odbiory i fakturowanie   

   częściowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje odbiorów i fakturowania częściowego.
Ponadto Zamawiający dokonał zmiany w Wycenionym przedmiarze robót:
- w poz. nr 21:    było 958ton       -  jest 2626 ton

- w poz. nr 26:    było 33360 m2   - pozycję anulowano
Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Wykonawcy.
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