SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE

Remont drogi powiatowej Nr 1159Z Garnki - Łęczno
 1.  D-04.03.01 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 2. D-04.08.01 - wyrównanie nawierzchni (podbudowy) mieszankami mineralno -    

                              asfaltowymi
D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową przy remoncie drogi powiatowej Nr 1159Z Garnki - Łęczno na odcinku od m. Kamosowo do skrzyżowania z dr. pow. nr 1057Z.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót obejmuje oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej w ilości 5.429,0 m2
2. Materiały
2.1. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Do skropienia warstw należy użyć emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej o właściwościach zgodnych z wymaganiami zawartymi w WT EmA-1994.

2.2. Zużycie lepiszczy do skropienia.

Zużycie emulsji asfaltowej kationowej dla robót określonych w pkt. 1.3. wynosi 0,5 kg/m2 . 

 2.3. Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

3. Sprzęt

Do oczyszczania warstw należy użyć:

· szczotki mechanicznej, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające;

· szczotek ręcznych;

· łopat.

Do skrapiania warstw należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną w urządzenia pomiarowo - kontrolne.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport
Transport lepiszcza powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm i przepisów dotyczących emulsji. 

5. Wykonanie robót
5.1. Oczyszczenie warstw podbudowy i nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotki mechanicznej. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.

5.2. Skropienie warstw podbudowy i nawierzchni

Warstwy przed skropieniem powinny być oczyszczone. 

Skropienie może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru ich oczyszczenia.

Warstwa powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarki, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).

Temperatura lepiszcza winna zawierać się w przedziale od 20 do 40oC. Skropienie winno być równomierne, a ilość mieścić się w tolerancji ±10%. W miejscach przebitumowanych Wykonawca winien rozłożyć warstwę rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Po skropieniu warstwa powinna być pozostawiona do czasu odparowania wody. Przed ułożeniem warstwy mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca winien zabezpieczyć skropioną warstwę przed uszkodzeniem, a jakiekolwiek miejsca uszkodzone naprawić.

6. kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie (np. deklaracje zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi) w odniesieniu do wbudowywanych materiałów i przedstawić je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.2. Badania i kontrola w czasie robót

Ocena lepiszcza powinna być oparta na ateście producenta, z tym że Wykonawca powinien kontrolować jego właściwości dla każdej dostawy. Dla emulsji obowiązuje kontrola lepkości wg PN-77/C-04014.

Kontrola jednorodności skropienia i prawidłowego oczyszczenia powinna być przeprowadzona wizualnie.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest: 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych: 4.188,40 m2
8. Odbiór robót
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest wykonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów, robót i oględzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

9. Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m2 dla wykonanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

· mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy/nawierzchni bitumicznej w zależności od potrzeb;

· ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń oraz ręczne oczyszczenie miejsc trudno dostępnych;

· dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarki oraz podgrzanie do właściwej temperatury;

· skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w SST lub uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru;

· oznakowanie robót.

10. Przepisy związane
10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje.
D-04.08.01 - Wyrównanie nawierzchni (podbudowy) mieszankami mineralno - asfaltowymi
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego nawierzchni (podbudowy)  bitumicznej mieszankami mineralno - asfaltowymi przy remoncie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1159Z Garnki - Łęczno na odcinku od m. Kamosowo do skrzyżowania z dr. pow. nr 1057Z.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego mieszankami mineralno – asfaltowymi 
w ilości 314,00 Mg

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze,  wykonywanych i wbu -dowywanych na gorąco, należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.3. Wypełniacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze należy stosować wypeł- niacz wapienny spełniający wymagania podane w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z beto- nu asfaltowego” pkt 2.

2.4. Lepiszcza

Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

2.5. Składowanie materiałów

Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepiszcz powinny być zgodne z wymaga -niami określonymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został określony w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3.

Wykonawca przystępujący do wykonania wyrównania nawierzchni mieszankami mineralno-bitumicznymi powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· wytwórni (otaczarki) do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

· układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,

· skrapiarek,

· walców stalowych gładkich i walców ogumionych,

· szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

· samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien spełniać wymagania określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno - bitumiczną należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
5. Wykonanie robót

5.1. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych są określone w SST D-05.03.05     

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.2. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.

5.3. Przygotowanie powierzchni nawierzchni pod wyrównanie profilu masą mineralno - asfaltową

Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia nawierzchni powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Powierzchnię nawierzchni, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie. 

5.3. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej

Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa 1400C ÷1700C. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 1300C, wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien wynosić ( 98,0 % .

Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji sposób zagęszczania warstw wyrównawczych w zależności od ich grubości. 

5.4. Utrzymanie wyrównanej nawierzchni

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej nawierzchni we właściwym stanie aż do czasu ułożenia na niej następnej warstwy. Wszelkie uszkodzenia wyrównania Wykonawca naprawi na koszt własny.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowe i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6 w zakresie obejmującym badania warstw leżących poniżej warstwy ścieralnej. 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy wyrównawczej z mieszan-   

       ki mineralno -asfaltowej

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6 w zakresie obejmującym badania warstw leżących poniżej warstwy ścieralnej. 

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego

	Lp.
	Badana cecha
	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

	1
	Szerokość warstwy
	2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

	2
	Równość  warstwy
	10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

	4
	Spadki poprzeczne warstwy
	10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

	7
	Grubość warstwy
	2 próbki z każdego pasa na kilometrze drogi

	8
	Złącza podłużne i poprzeczne
	cała długość złącza

	9
	Krawędź, obramowanie warstwy
	cała długość

	10
	Wygląd warstwy
	ocena ciągła

	11
	Zagęszczenie warstwy
	2 próbki z każdego pasa na  kilometrze drogi

	12
	Wolna przestrzeń w warstwie
	jw.


Szerokość warstwy  powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ±5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne  mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe niż 12mm.

Spadki poprzeczne warstwy wyrównawczej na odcinkach prostych  powinny być w granicach 1,5 ÷ 2,5 % z tolerancją ( 0,5 %, na łukach spadek jednostronny.

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ( 10 %. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.  Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno - asfaltowej.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych: 314,00  Mg.
8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Cena wykonania 1 Mg wyrównania nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

· dostarczenie materiałów,

· wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

· posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych,

· rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

