# D-04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową przy remoncie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1157Z Krukowo - Malonowo.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót obejmuje:

- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej w ilości 8.208 m2

- oczyszczenie podbudowy z kruszywa kam. w ilości 720 m2

- skropienie nawierzchni  w ilości 5.688,0 m2

2. Materiały

2.1. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Do skropienia warstw należy użyć emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej o właściwościach zgodnych z wymaganiami zawartymi w WT EmA-1994.

2.2. Zużycie lepiszczy do skropienia.

Zużycie emulsji asfaltowej kationowej dla robót określonych w pkt. 1.3. wynosi 0,5 kg/m2 .

2.3. Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

3. Sprzęt

Do oczyszczania warstw należy użyć:

- szczotki mechanicznej, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające;

- szczotek ręcznych;

- łopat.

Do skrapiania warstw należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną w urządzenia pomiarowo - kontrolne.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport

Transport lepiszcza powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm i przepisów dotyczących emulsji.

5. Wykonanie robót

5.1. Oczyszczenie warstw podbudowy i nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotki mechanicznej. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.

5.2. Skropienie warstw podbudowy i nawierzchni

Warstwy przed skropieniem powinny być oczyszczone.

Skropienie może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru ich oczyszczenia.

Warstwa powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarki, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).

Temperatura lepiszcza winna zawierać się w przedziale od 20 do 40oC. Skropienie winno być równomierne, a ilość mieścić się w tolerancji ±10%. W miejscach przebitumowanych Wykonawca winien rozłożyć warstwę rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Po skropieniu warstwa powinna być pozostawiona do czasu odparowania wody. Przed ułożeniem warstwy mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca winien zabezpieczyć skropioną warstwę przed uszkodzeniem, a jakiekolwiek miejsca uszkodzone naprawić.

6. kontrola jakości robót

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie (np. deklaracje zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi) w odniesieniu do wbudowywanych materiałów i przedstawić je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania i kontrola w czasie robót

Ocena lepiszcza powinna być oparta na ateście producenta, z tym że Wykonawca powinien kontrolować jego właściwości dla każdej dostawy. Dla emulsji obowiązuje kontrola lepkości wg PN-77/C-04014.

Kontrola jednorodności skropienia i prawidłowego oczyszczenia powinna być przeprowadzona wizualnie.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest: 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni.

Przewidywana ilość jednostek obmiarowych:

- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej  -  8.208 m2

- oczyszczenie podbudowy z kruszywa kam. -  720 m2

- skropienie nawierzchni   -  5.688,0 m2

8. Odbiór robót

Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest wykonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów, robót i oględzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m2 dla wykonanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa/nawierzchni bitumicznej w zależności od potrzeb;

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń oraz ręczne oczyszczenie miejsc trudno dostępnych;

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarki oraz podgrzanie do właściwej temperatury;

- skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w SST lub uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru;

- oznakowanie robót.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

  - PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów

  - PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

  - PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

  - "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa". Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

  - Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje.