D-05.03.09 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalona

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonawstwem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drodze powiatowej nr 1157Z Krukowo - Malonowo w ilości 8.208,00 m2.

Obejmują wykonanie:

-    oczyszczenia całej nawierzchni,

- pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową 70% modyfikowa-

ną, szybkorozpadową K1-70MP oraz grysem bazaltowym frakcji 5/8 mm wraz z

oznakowaniem robót na czas ich prowadzenia.

- pielęgnacji nawierzchni p.u. wraz z utrzymaniem oznakowania do zakończenia

okresu pielęgnacji.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem  utrzymaniowym polegającym na kolejnym rozłożeniu:

- warstwy lepiszcza,

- warstwy kruszywa o wąskiej frakcji,

1.3.2. Pozostałe określenia

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt l. 4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Kruszywa

2.1.1 Wymagania dotyczące kruszyw

Do powierzchniowego utrwalenia należy stosować grysy bazaltowe o frakcji  5 –8mm wg PN, klasy nie mniejszej niż II, gatunku 1 oraz spełniające wymagania podane w OST D-05.03.08

„Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona” pkt 2.2.1

###### 2.1.2. Składowanie kruszyw

###### Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak naj-

###### bliżej wykonywanego odcinka powierzchniowego. Podłoże powinno być równe, dobrze

###### odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem

###### kruszywa podczas jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i ga- tunek będą  składowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich mieszanie się zarówno 
w czasie składowania, jak również ładowania i transportu.

2.2 LEPISZCZE

2.2.1 Wymagania dla lepiszcza

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia winna być użyta szybkorozpadowa emulsja

kationowa K1- 70MP modyfikowana. Wykonawca przedstawi rodzaj lepiszcza i jego po-

chodzenie (producent) oraz charakterystyczne cechy zastosowanego lepiszcza, okre -

ślone odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi. Konieczne jest posiadanie przez Wyko-

nawcę aprobaty technicznej IBDiM w Warszawie o dopuszczeniu do jego stosowania.

Lepiszcze powinno spełniać wymagania podane w OST D-05.03.08 „Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona” pkt 2.3.1

2.2.2 Składowanie lepiszcza

Do składowania lepiszcza Wykonawca użyje cystern, pojemników zbiorników lub beczek. Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać na- stępujących zasad:

- czas składowania asfaltowej emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wy -

produkowania,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5º C.

3. SPRZĘT

Do wykonywania powierzchniowego utrwalenia potrzebny jest następujący sprzęt:

- szczotka mechaniczna do czyszczenia na sucho i na mokro,

- kombajn do powierzchniowych utrwaleń

- walec drogowy.

Do wałowania winny być użyte walce ogumione o bieżniku gładkim o obciążeniu 15 kN i

ciśnieniu w oponach około 6 atmosfer.

4. TRANSPORT

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczają-

cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i

nadmiernym zawilgoceniem.

Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegro-

dami na komory o pojemności nie większej niż 3 m3 a każda przegroda powinna mieć

wykroje przy dnie, aby możliwy był przepływ emulsji miedzy komorami.

5.WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

### Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z wymaganiami

### odpowiedzialny jest  Wykonawca.

5.1.Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

Dla ustalenia rzeczywistej ilości lepiszcza i wielkości frakcji kruszywa, należy ocenić

teksturę powierzchni istniejącej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni

utrwalonej można posłużyć się klasyfikacją zamieszczoną w tablicy nr 1.

Tablica nr 1

#### Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni

| Lp | ###### Wygląd i opis powierzchni nawierzchni | ### Głębokość tekstury* HS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. miesz. min.-bitum. bardzo otwarte i mocno porowate | HS > 1,7 |
| 2. | Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np.miesz. min.-bitum. porowate | 1,2<HS<1,7 |
| 3. | Nawierzchnie wygładzone, np.mieszanki min.-bitum. o strukturze zamkniętej bez wysięków lepiszcza | 0,8<HS<1,2 |
| 4. | Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazująca tendencje do występowania wysięków lepi -szcza lub zaprawy | 0,4<HS<0,8 |
| 5. | Nawierzchnia bogata w lepiszcza, z tendencją do pocenia lub z licznymi remontami cząstko- wymi | ###### HS<0,4 |

* pomiar głębokości tekstury piaskiem kalibrowanym został

podany dla uściślenia tego parametru.

Przy określeniu stanu nawierzchni dopuszcza się stosowanie przez  Wykonawcę innych

metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez Zamawiającego.

5.1.1. Ustalenie ilości grysów

Ustalenie rzeczywistej ilości grysów zaleca się dokonać zgodnie z opracowaniem „ Po-

wierzchniowe utrwalenie. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa.”

5.1.2. Ustalenie ilości lepiszcza

Przy ustaleniu ostatecznej ilości lepiszcza dla każdego wydzielonego odcinka lub pasa

###### ruchu charakteryzującego się jednorodnymi parametrami należy korzystać z własnego

###### doświadczenia jak również z opracowania „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia.

###### Wytyczne i zalecenia” .

5.2. Warunki przystąpienia do robót

###### Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie

###### jest niższa niż +10º C przy stosowaniu asfaltowych emulsji kationowej. Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5º C .

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

5.3. Odcinek próbny

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt przewidziany do wykonania robót spełnia określone wymagania

- sprawdzenia, czy dozowana ilość kruszywa i lepiszcza są zgodne z parametrami jakie zamierza utrzymywać podczas robót.

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą

stosowane do wykonania robót.

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez  Zamawiające-

go. Wykonawca może przystąpić do wykonania powierzchniowego utrwalenia po zaak -

ceptowaniu odcinka próbnego przez Zamawiającego.

5.4. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni

Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie

oczyszczona za pomocą sprzętu mechanicznego spełniającego określone wymagania .

W szczególnych przypadkach ( bardzo duże zanieczyszczenie nawierzchni można wyko-

nać przez spłukanie wodą z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni.

5.5. Oznakowanie robót

Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierz- chni, Wykonawca w sposób szczególny zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.4, dotyczących zasad za -chowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót.

Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wy- mieniane na nowe. Przy dużym natężeniu ruchu , w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni 
i wprowadzi regulację, ruch wahadłowy za pomocą sygnalizatorów lub za pomocą praco - wników sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych.

W okresie pierwszych 3-4 dób od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wyko-

nawca spowoduje ograniczenie prędkości ruchu od 30 do 40 km/h.

5.6. Rozkładanie lepiszcza

Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę:

- emulsja K1 – 70 MP   - od 65 do 75º C.

Jeżeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonywane na połowie jezdni, to złącze środkowe

przy drugiej warstwie powinno być przesunięte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest

wykonanie powierzchniowego utrwalenia na całej szerokości w tym samym dniu.

5.7. Wałowanie

Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 min. należy przystąpić do

jego wałowania. Do wałowania należy używać walcy ogumionych . Dla uzyskania właści-

wego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca ogumionego

w tym samym miejscu przy stosunkowo dużej prędkości od 8 do 10 km/h.

5.8. Oddanie nawierzchni do ruchu

Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu należy ogra- niczyć od 30 do 40 km/h na okres do 48 godzin. Świeżo wykonane powierzchniowe utrwa- lenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie niezwiąza- ne ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urzą- dzeniami do podciśnieniowego ich zbierania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania lepiszcza i kruszywa i przed-

stawi wyniki tych badań Zamawiającemu do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości lepiszcza i kruszywa określone

w pkt 2 .

6.1. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia

podano w tablicy nr 2

Tablica nr 2

#### Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów powierzchniowego utrwalenia

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Częstotliwość badań Minimalna liczba badań |
| --- | --- | --- |
| 1. | ###### Badanie właściwości kruszywa | ###### Dla każdej partii |
| 2. | Badanie emulsji | Dla każdej dostawy |
| 3. | Sprawdzenie stanu czystości nawierzchni | W sposób ciągły |
| 4. | Sprawdzenie dozowania lepi- szcza | Przed rozpoczęciem robót (odc. próbny) i w przypadku wątpliwości |
| 5. | Sprawdzenie dozowania kruszywa | Przed rozpoczęciem robót (odc. próbny) i w przypadku wątpliwości |
| 6. | Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni | Codziennie przed rozpoczęciem robót |
| 7. | Sprawdzenie temperatury lepiszcza | Minimum 3 razy na zmianę Roboczą |
| 8. | Pomiar szerokości powierz –chniowego utrwalenia | W 10 miejscach na 1 km |

Jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne, właściwości kruszywa należy badać dla każdej

partii. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt.4.

Dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) emulsji asfaltowej należy badać:

- barwę,

- jednorodność,

- lepkość i indeks rozpadu.

W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni na -

wierzchni oraz jej oczyszczenie jak również dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury oto-

czenia i nawierzchni oraz pomiarów temperatury lepiszcza.

6.2. Ocena wyglądu zewnętrznego pow. utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzować się jednorodnym wyglądem ze -

wnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa

dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza

się zloty kruszywa rzędu 5 %.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2  ( metr kwadratowy ) wykonanego pojedynczego powierz - chniowego utrwalenia.

- ODBIORY ROBÓT

Odbiór zamówienia będzie dokonany przez komisję po zakończeniu całości.

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi wyniki badań i pomiarów kontrolnych oraz

wszystkie świadectwa jakości materiałów oraz recepty laboratoryjne.

Podstawą rozliczenia będzie obmiar wykonanych robót.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymaga -

nia ogólne” pkt 9 .

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego ) pojedynczego powierzchniowego

utrwalenia nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- transport i składowanie kruszywa,

- transport i składowanie lepiszczy,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia ( ocena, oczyszczenie),

- prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów,

- rozłożenie lepiszcza,

- pojedyncze rozłożenie kruszywa,

- wałowanie,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

### 10.	Przepisy związane.

#### 10.1.	Normy.

- PN-B-11112;1996  - Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogo-

wych.

2.	BN-70/8931-08      -  Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszcza bitumicznych do

kruszywa.

3. PN-C-4014             - Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej lepkościo -

mierzem Englera.

#### 10.2.	Inne dokumenty.

1.Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego kruszywa i lepiszcza .

Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92

2.Warunki techniczne . Drogowe kationowe emulsje asfaltowe  EmA –94 IBDiM 1994r.

3.Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów  kruszonych  produkowanych 
      z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni

drogowych.